## Slide 1: Fotokatalyzátory s přídavkem CeO2 pro čištění obtížně odbouratelných organických látek ve vodách
Michal Baudys, Jakub Rusek, Josef Krýsa

## Slide 2: Úvod - fotokatalýza na TiO2
Proces aplikovatelný v ochraně životního prostředí pro odstraňování znečišťujících látek z životního prostředí
Dočišťování vod o zbytků persistentních látek (např. herbicidy)
Odstraňování organických látek o nízkých koncentrací ze vzduchu
Samočistící povrchy

## Slide 3: Motivace
aplikace TiO2 do matrice tvořené CeO2 za účelem dosažení vyšší hydrofobicity povrchu1
lze očekávat vyšší afinitu k hydrofobním látkám, které se budou zakoncentrovávat u povrchu fotoaktivní vrstvy, kde bude probíhat jejich fotokatalytická oxidace
dalším cílem je zvýšení odolnosti připravených fotoaktivních vrstev proti otěru při současném zachování vysoké fotokatalytické aktivity
M. Fronzi, M. H. N. Assadi, D. A. H. Hanaor. Applied Surface Science 478 (2019) 68-74
P.Singh, K.M.K Srivatsa Indian Journal of Pure and Applied Physics

## Slide 4: Použité materiály
Aeroxide TiO2 P25 (výrobce Evonik)
výroba: plamenová hydrolýza TiCl4 1
fázové složení: 70% anatas, 30% rutil (XRD), S BET 45 m2/g, velikost krystalu anatasu 22 nm (XRD)
Fotokatalyticky aktivní TiO2:
CeO2
Komerční částice CeO2
  Dodavatel: Sigma Aldrich
  fázové složení: 100% CeO2, S BET 47 m2/g, velikost krystalu 20 nm (XRD)
Prekursory
  Ce(NO3)3·6 H2O, CeCl3·7 H2O
1A.K. Datye, G. Riegel, J.R. Bolton, M. Huang, M.R. Prairie, Journal of Solid State Chemistry 115 (1995) 236-239

## Slide 5: Použité techniky
  i) sprejová pyrolýza roztoku CeCl3 na předpřipravené částicové vrstvy TiO2
  ii) nanesení pasty obsahující nanočástice TiO2 a CeCl3 a hydroxyethylcelulosu jako pojivo
  iii) Aplikace částic CeO2/TiO2 do pojivového systému na bázi SiO2, aplikace sprejováním
TiO2: CeO2 (40:1)
suspenze c TiO2 240 g/l
Pojivo
Koloidní SiO2
TEOS
HCl, isopropanol
+
sprejování
ředění 1-propanol (1:1.35)
  Základní vrstva TiO2, 0.5 mg/cm2, tloušťka 4.5 mikron

## Slide 6: Stanovení fotokatalytické aktivity
Vsádkový fotoreaktor V= 25 ml
UV záření λ max = 365 nm, I =2 mW/cm2
C0 = 1·10 -4 mol/dm3
Herbicid Monuron
Barvivo Acid Orange 7

## Slide 7: 1. Příprava čistých filmů CeO2
Teplota (°) | Počet cyklů | Čas prodlevy (s) | Pokrytí povrchu [mg/cm2] | Tloušťka vrstev [µm] | Kontaktní úhel [°]
350 | 40 | 30 | 0.43 | 0.85 | 51
350 | 100 | 30 | 0.64 |  | 74
400 | 40 | 30 | 0.37 | 0.91 | 52
400 | 100 | 30 | 0.57 | 1.18 | 78
450 | 100 | 10 | 0.34 | 0.63 | 68
350°C
450°C
550°C
prekurzor CeCl3 c= 0.05 mol/dm3

## Slide 8: 1. Příprava čistých filmů CeO2
350°C
450°C
2Θ (°)
C
C
C
C
C
C
C
C- CeO2
Chart: pozice (µm)
111
200

## Slide 9: 2. Příprava čistých filmů CeO2 na předem připravené vrstvy TiO2
350°C
sklo
TiO2 P25 částicová vrstva (0.5 mg/cm2)
CeO2
CeCl3
(0.05 mol/l)
Chart: čas (min)
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240
TiO2 P25 (0.5 mg/cm2) | 9.6e-05 | 8.34e-05 | 8.0299e-05 | 7.5832e-05 | 7.1158e-05 | 6.7003e-05 | 6.3055e-05 | 5.5056e-05
CeO2 (0.2 mg/cm2) | 9.6e-05 | 9.3388e-05 | 9.2972e-05 | 9.2453e-05 | 9.2349e-05 | 9.2038e-05 | 9.1934e-05 | 9.1414e-05
TiO2 P25 .+ CeO2 | 9.6e-05 | 8.6948e-05 | 8.5701e-05 | 8.4558e-05 | 8.3831e-05 | 8.3e-05 | 8.2481e-05 | 8.165e-05
Fotokatalytická oxidace barviva Acid Orange 7

## Slide 10: 3. Příprava past obsahující TiO2, hydroxyethylcelulosu (pojivo) a CeCl3
Hydroxyethylcelusosa (HEC) – pojivo
Dále přídavek suspenze TiO2 s roztokem CeCl3
Aplikace na sklo →natahovacím pravítkem (24µm)
Kalcinace 450 °C

## Slide 11: 3. Příprava past obsahující TiO2 a CeO2
Fázové složení:
(C) CeO2: 50%
(A) TiO2 anatas: 40%
(R) TiO2 rutil: 10%
2Θ (°)

## Slide 12: 3. Příprava past obsahující TiO2 a CeO2
Chart: čas (min)
| 0 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300
TiO2 | 0.0001 | 8.8713e-05 | 8.3831e-05 | 7.5417e-05 | 6.8353e-05 | 6.1497e-05 | 5.4849e-05
Ce/Ti 0.5 | 0.0001 | 9.1103e-05 | 9.0583e-05 | 9.0583e-05 | 9.0895e-05 | 9.0895e-05 | 9.0999e-05
Fotokatalytická oxidace barviva Acid Orange 7
překryv částic TiO2 vrstvou CeO2 vede k zlepšení mechanikách vlastností ale k razantnímu snížení fotokatalytické aktivity

## Slide 13
sklo
TiO2 P25 částicová vrstva (0.5 mg/cm2)
TiO2/CeO2 (40:1) v SiO2 pojivu
4. Aplikace částic TiO2 a CeO2 do pojivového systému na bázi SiO2
TiO2: CeO2 (40:1)
suspenze c TiO2 240 g/l
Pojivo
Koloidní SiO2
TEOS
HCl, isopropanol
+
sprejování
ředění 1-propanol (1:1.35)

## Slide 14
4. Aplikace částic TiO2 a CeO2 do pojivového systému na bázi SiO2
sklo
TiO2 P25
(4,5 micron)
TiO2/CeO2 (40:1) v SiO2 pojivu (200 nm)
1.00 μm

## Slide 15
4. Aplikace částic TiO2 a CeO2 do pojivového systému na bázi SiO2
Fotokatalytická oxidace barviva Acid Orange 7
Fotokatalytická oxidace Monuronu
Chart: čas (min)
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240
vrstva TiO2 P25 | 0.0001 | 8e-05 | 6.6e-05 | 5.4e-05 | 4.4e-05 | 3.2e-05 | 2.4e-05
vrstva TiO2 P25 + TiO2/CeO2 (40:1) v SiO2 pojivu | 0.0001 | 7.2e-05 | 5.1e-05 | 3.7e-05 | 2.7e-05 | 1.5e-05 | 1.1e-05
Chart: čas (min)
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120
vrtsva TiO2 P25 | 9.99e-05 | 9.2873e-05 | 8.9008e-05 | 8.5241e-05 | 8.3457e-05
vrstva TiO2 P25+ TiO2/CeO2 (40:1) v SiO2 pojivu | 9.99e-05 | 9.3765e-05 | 8.9503e-05 | 8.6926e-05 | 8.4151e-05

## Slide 16
4. Aplikace částic TiO2 a CeO2 do pojivového systému na bázi SiO2
Chart: počáteční rychlost (mol/min/cm2)
| základní vrstva TiO2 P25 | vrstva TiO2 P25+ překryv CeO2/TiO2 (1:40) v SiO2 pojivu (200 nm) sprej | vrstva TiO2 P25 + překryv CeO2/TiO2 (1:40) v SiO2 pojivu (250 nm) DP
Monuron | 1.4167e-09 | 2.0417e-09 | 2.2083e-09
Acid Orange 7 | 5.1417e-10 | 5.7199e-10 | 4.7287e-10
rychlost Monuron/rychlost AO7 | 2.7552 | 3.5694 | 4.67

## Slide 17
překryv připravených částicových vrstev TiO2 pomocí kompaktní vrstvy CeO2 (sprejová pyrolýza CeCl3) vede ke zlepšení mechanických vlastností ale ke snížení fotokatalytické aktivity
Obdobné platí v případě kompozitů připravených z past obsahující TiO2, CeCl3 a HEC
V případě aplikace TiO2 a CeO2 do pojiva na bázi SiO2 nedochází k poklesu fotokatalytické aktivity, překryvem již připravených vrstev TiO2 (sprejování, dip-coating) dochází k nárůstu fotokatalytické aktivity při odbourávání nepolárního Monuronu o cca 15%
Závěry

## Slide 18
děkuji Vám pozornost
Autoři děkují Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za finanční podporu projekt LTAIZ19011.