## Slide 1: UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ
Miroslav Kohl
15.11.2021
Formulace antikorozních nátěrových hmot se synergickým působením kovového zinku a pigmentů s obsahem hořčíku.
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek. Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků.

## Slide 2
Cíl práce.
Snížení obsahu zinku v zinkem pigmentovaných organických povlacích při využití pigmentů s obsahem hořčíku.
        Zachování vysoké korozní odolnosti.
        Z ekologických důvodů.
        Z ekonomických důvodů.
Studium synergického efektu.
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021

## Slide 3: Organické povlaky s obsahem kovového zinku.
Zinek.
Charakteristika povlaků s obsahem kovového zinku.
        Katodická ochrana
Snížení obsahu kovového zinku v povlacích.
        Pigmenty s obsahem hořčíku.
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021

## Slide 4: Pigmenty s obsahem hořčíku.
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021
Pigmenty s obsahem hořčíku.
        Magnesium naphtalene-1,8-dicarboxylate.
        Magnesium naphtalene-1,4,5,8-tetracarboxylate.
C12H6MgO4
        C14H4Mg2O8

## Slide 5: Specifikace studovaných pigmentů.
Hustota pigmentů.
Spotřeba oleje pigmentů.
Výpočet KOKP.
zinkový prach (sférický)
Pigment | Hustota [g/cm3] | Spotřeba oleje [g/100g pigmentu] | KOKP [%]
Zn | 7,14 | 6,4 | 67
C12H6MgO4 | 1,15 | 46,32 | 61
C14H4Mg2O8 | 1,81 | 25,52 | 67
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021

## Slide 6: Formulace a příprava modelových nátěrových hmot.
Volba pojiva.
    Epoxyesterová pryskyřice.
      60 % epoxidové pryskyřice
      40 % konjugované mastné kyseliny ricinového a tungového oleje
Pigmenty.
    Zn prach (sférický).
    C12H6MgO4, C14H4Mg2O8
Modelové nátěrové hmoty.
    OKPMg-pig. = 1, 3, 5 a 10 %.
    Znsfer. = OKP / KOKP = konst. = 0,6.
Dispergace.
    Obvodová rychlost: 10-15 m/s.
    Doba: 30 min.
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021

## Slide 7
Příprava organických povlaků pro testování.
Příprava organických povlaků.
    Krabicové nanášecí pravítko.
    Výsledná DFT = 100 ± 10 µm pro cyklické korozní zkoušky.
    Výsledná DFT = 70 ± 10 µm pro el-chem. měření a mech. zk.
Podklad.
    Ocelové Q panely.
    S46 (102 x 152 x 0,81 mm) – cyklické korozní zkoušky.
    QD-24 (51 x 102 x 0,51 mm) – el-chem. měření a mech. zk.
Kondiciování vzorků.
Zhotovení zkušebního řezu.
    Vertikální řez, délka 100 mm, šířka 0,5 mm.
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021

## Slide 8: Zrychlená cyklická korozní zkouška.
  V atmosféře se solnou mlhou (na základě ČSN EN ISO 9227).
    12 h cykly rozdělené na tři části: 10 h vystavení mlze 5% roztoku NaCl (T = 35°C); 1 h expozice při teplotě 25°C; 1 h kondenzace vlhkosti (T = 40°C)
  Expozice vzorků po dobu 1440 hodin.
  Vyhodnocení.
      Stupeň puchýřovatění v ploše / v řezu (ASTM D 714-78)
      Koroze zkušebního řezu (ASTM D 1654-92)
      Koroze v ploše panelu (ASTM D 610-85)
ocelový panel
film na ocelovém panelu
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021
Fotografické standardy hodnocení puchýřovatění
ASTM D 714-02.
Fotografický standard hodnocení výskytu koroze
v ploše podkladu ASTM D 610-85.

## Slide 9: Výsledky zrychlené cyklické korozní zkoušky.
Vzorky s obsahem C12H6MgO4 a sférického zinku, DFT = 110 ± 10 µm
Vzorky s obsahem C14H4Mg2O8 a sférického zinku, DFT = 110 ± 10 µm
Pigment | OKP [%] | Puchýře v řezu [st.] | Puchýře v ploše [st.] | Koroze v podkladu [%] | Koroze v řezu [mm]
C12H6MgO4 | 0 | 6MD | 6MD | 16 | 2,5-3
 | 1 | 8MD | 8M | 10 | 2,5-3
 | 3 | 8M | 8F | 3 | 2-2,5
 | 5 | 8M | 8F | 3 | 2-2,5
 | 10 | 8F | - | 1 | 1,5-2
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021
Pigment | OKP [%] | Puchýře v řezu [st.] | Puchýře v ploše [st.] | Koroze v podkladu [%] | Koroze v řezu [mm]
C14H4Mg2O8 | 0 | 6MD | 6MD | 16 | 2,5-3
 | 1 | 8MD | 8M | 10 | 2,5-3
 | 3 | 8MD | 8M | 10 | 2,5-3
 | 5 | 8M | 8M | 10 | 2-2,5
 | 10 | 8M | 8F | 3 | 2-2,5

## Slide 10: Výsledky zrychlené cyklické korozní zkoušky.
  Expozice vzorků po dobu 720 hodin.
  DFT = 110 ± 10 µm.
Organický povlak s C12H6MgO4
OKP = 10 %.
Organický povlak s C14H4Mg2O8
OKP = 10 %.
Standardní organický povlak se Zn
OKP/KOKP = 0,6
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021

## Slide 11: Elektrochemická technika Lineární polarizace.
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021
Experimentální polarizační křivka s vyznačenými Tafelovými oblastmi.
Lineární úsek v okolí korozního potenciálu na polarizační křivce.
Vyhodnocení:
korozní proudová hustota ikor.
samovolný korozní potenciál Ekor.
sklony Tafelových oblastí (βa. a βk.)
Vyhodnocení:
polarizační odpor Rp.
Rp = βa. * βk. / 2,303 * ikor. * (βa. + βk.)
korozní rychlost
Potenciostat (VSP-300)
    Prostředí: 1M NaCl
    Plocha vzorku: 1 cm2
    Polarizace: -10 až 10 mV
    Rychlost: 0,166 mV/s

## Slide 12: Výsledky lineární polarizace.
Vzorky s obsahem C12H6MgO4 a sférického zinku, DFT = 70 ± 10 µm
Vzorky s obsahem C14H4Mg2O8 a sférického zinku, DFT = 70 ± 10 µm
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021
Pigment | OKP [%] | Polarizační odpor [Ω] | Korozní rychlost [mm/rok]
C12H6MgO4 | 0 | 7,96×109 | 6,32×10-8
 | 1 | 1,74×1010 | 5,23×10-9
 | 3 | 1,78×1010 | 5,14×10-9
 | 5 | 1,81×1010 | 5,05×10-9
 | 10 | 1,80×1010 | 5,01×10-9
Pigment | OKP [%] | Polarizační odpor [Ω] | Korozní rychlost [mm/rok]
C14H4Mg2O8 | 0 | 7,96v109 | 1,32×10-8
 | 1 | 1,18×1010 | 7,56×10-9
 | 3 | 1,19×1010 | 7,65×10-9
 | 5 | 1,18×1010 | 7,52×10-9
 | 10 | 1,28×1010 | 7,18×10-9

## Slide 13: Mechanické zkoušky.
Poskytují informaci o pružnosti a pevnosti organických povlaků.
  Zkoušky:
        Stanovení stupně přilnavosti (ČSN EN ISO 2409).
        Stanovení odolnosti vůči úderu (ČSN EN ISO 6272).
        Stanovení odolnosti vůči ohybu (ČSN EN ISO 1519).
        Stanovení odolnosti vůči hloubení (ČSN EN ISO 1520).
        Stanovení odtrhové pevnosti (ČSN EN ISO 4624).
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021

## Slide 14: Výsledky mechanických zkoušek.
Vzorky s obsahem C12H6MgO4 a sférického zinku, DFT = 70 ± 10 µm
Vzorky s obsahem C14H4Mg2O8 a sférického zinku, DFT = 70 ± 10 µm
Pigment | OKP [%] | Přilnavost [st.] | Ohyb [mm] | Úder [cm] | Hloubení [mm] | Odtrhová pevnost [MPa]
C12H6MgO4 | 0 | 2 | < 6 | 90 | 6,12 | 2,36
 | 1 | 2 | < 6 | 90 | 6,22 | 2,51
 | 3 | 1 | < 4 | > 100 | 7,11 | 2,57
 | 5 | 1 | < 4 | > 100 | 7,89 | 2,62
 | 10 | 1 | < 4 | > 100 | 8,14 | 2,74
Pigment | OKP [%] | Přilnavost [st.] | Ohyb [mm] | Úder [cm] | Hloubení [mm] | Odtrhová pevnost [MPa]
C14H4Mg2O8 | 0 | 2 | < 6 | 90 | 6,12 | 2,36
 | 1 | 2 | < 6 | 90 | 6,18 | 2,41
 | 3 | 1 | < 4 | > 100 | 7,06 | 2,47
 | 5 | 1 | < 4 | > 100 | 7,45 | 2,53
 | 10 | 1 | < 4 | > 100 | 7,87 | 2,59
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021

## Slide 15: Závěr.
Bylo dosaženo snížení obsahu zinku v organických povlacích.
  Využitím pigmentů s obsahem hořčíku ve formulaci nátěrových hmot.
    Zvýšení korozní odolnosti i zvýšení mechanické odolnosti.
    Optimální OKP = 5 - 10 %.
    Posílení elektrochemického mechanismu působení zinku.
Vyvíjené pigmenty jsou schopny značnou měrou inhibovat korozní děje v organických povlacích.
  Pigmenty působí zejména mechanismem spočívajícím v komplexotvorných schopnostech těchto sloučenin v oblasti mezifázového rozhraní: kovový povrch - organický povlak.
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021

## Slide 16: Pigmenty s obsahem hořčíku.
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021
        Magnesium 5-((dihdroxy-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)diazenyl)-2-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-4-olate
        Magnesium(E)-2-((5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)benzoate
        Magnesium (E)-2((3-ethoxyphenyl)carbamoyl)-2-oxidonaphtalen-1-yl)diazenyl)benzonate
        Magnesium (E)-2-((2-oxidonaphtalen-1-yl)diazenyl)benzonate
        Magnesium (E)-3-((3-ethoxyphenyl)carbamoyl)-1-((4-nitro-2-oxidophenyl)diazenyl)napthalen-2-olate
1.
2.
3.
4.
5.

## Slide 17
Děkuji Vám za pozornost.
XIV. konference Pigmenty a pojiva Seč, hotel Jezerka 15. – 16. 11. 2021