## Slide 1: Fotoaktivní perylenové deriváty jako aditiva pro polymerní matrici se samočisticími vlastnostmi Lubomír Kubáč CENTRUM ORGANICKÉ CHEMIE s.r.o.
Pigmenty a pojiva 15.11.2021

## Slide 2
Představení

## Slide 3
Představení

## Slide 4
Perylenové pigmenty a deriváty
R X Typ, použití
-CH3 H PR179-pigment pro barvení laků
H PBlack 31 pigment
Cl, Br fotoaktivní derivát
Cl, Br fotoaktivní derivát
H PR149–pigment pro barvení plastů

## Slide 5
Nové fotoaktivní deriváty I
BQPER
DEAPA-PDI-Br2
Per-OMe

## Slide 6
Nové fotoaktivní deriváty II
Cl4-Per-EtHex
Cl4-Per-Xyl

## Slide 7
Fotoaktivní procesy
VIS záření aktivuje organickou molekulu, přechod molekuly do excitovaného stavu a interakce se vzdušným kyslíkem
Probíhá generace reaktivních forem kyslíku s dobou životnosti nižší než 1 s
Efekt je podmíněn současnou interakcí světla vhodné vlnové délky, vody a kyslíku

## Slide 8
Měření fotoaktivity
Stanovení generace singletního kyslíku
Měření rychlostní konstanty k rozkladu činidla 1,3-difenylisobenzo-furanu v methanolu za osvitu definovaným světelným zdrojem.
Fotoaktivita/produkce singletního kyslíku je úměrná hodnotě k.

## Slide 9
Produkce singletního kyslíku
Disperze v MeOH
koncentrace perylenu 2 mg/L
standard – methylenová modř, F = 0,35
Perylen | F
BQPER | 0,24
DEAPA-PDA-Br2 | 0,22
Per-OMe | 0,11
Cl4-Per-Xyl | 0,08
Cl4-Per-EtHex | 0,18
Měření v nátěrech a plastech
měřeno v MeOH nebo vodě
určována rychlostní konstanta k

## Slide 10
Měření fotoaktivity
Stanovení fotodegradačních vlastností modelových organických polutantů
V roztoku kyseliny β-indolyloctové za osvitu definovaným světelným zdrojem
V tenké vrstvě – měří se rychlost rozkladu fluorescenčního salicylanu sodného

## Slide 11
Měření fotoaktivity
Antimikrobiální vlastnosti
Dle normy ISO 22196, Plastics – Measurement of antibacterial activity on plastic surfaces
Měření na modelových kmenech bakterií a kvasinek za osvitu definovaným světelným zdrojem
Využity zkušenosti z předchozích projektů stanovení fotoaktivity ftalocyaninových derivátů

## Slide 12
Aplikace do laků I
Měřena produkce 1O2
Degradace salicylanu sodného
Označení vzorku | Cl4-Per-Xyl (%) | k(min-1)
4/16/14/0 | 0 % | 0,0053
4/16/14/1 | 0,1 % | 0,0141
4/16/14/2 | 0,25 % | 0,0167
4/16/14/3 | 0,5 % | 0,0193
4/16/14/4 | 0,75 % | 0,0239
4/16/14/5 | 1 % | 0,0250
Chart: Čas (h)
| 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 168
Blank | 1 | 0.97575 | 5130.1354 | 4649.2764 | 0.86204 | 4358.6601 | 4384.3371 | 0.77217 | 4178.9216 | 4006.7694 | 0.70914 | 3777.4276 | 3704.4818 | 0.59866 | 3155.3455 | 2930.6723
4/16/14/1 | 1 | 0.96375 | 4671.4519 | 4678.4547 | 0.79436 | 3550.4202 | 4060.4575 | 0.62816 | 3045.6349 | 2962.7684 | 0.56552 | 2704.8319 | 2736.3445 | 0.47883 | 2322.5957 | 2340.6863
4/16/14/2 | 1 | 0.82738 | 5217.6704 | 5249.183 | 0.71029 | 4783.4967 | 4150.3268 | 0.54729 | 3360.1774 | 3223.0392 | 0.48297 | 2871.1485 | 3101.0738 | 0.37463 | 2276.4939 | 2435.2241
4/16/14/3 | 1 | 0.86341 | 3216.62 | 3880.1354 | 0.64219 | 2546.1018 | 2395.5415 | 0.50179 | 2124.7666 | 1926.3539 | 0.42016 | 1611.2278 | 1888.422 | 0.30967 | 1185.2241 | 1174.7199
4/16/14/4 | 1 | 0.73007 | 4598.5061 | 4610.1774 | 0.5405 | 3391.69 | 3552.1709 | 0.46654 | 2786.5313 | 2979.6919 | 0.37487 | 2335.4342 | 2386.788 | 0.27851 | 1607.7264 | 1754.2017
4/16/14/5 | 1 | 0.74448 | 4376.1671 | 4331.8161 | 0.46182 | 2775.4435 | 2716.5033 | 0.40146 | 2446.8954 | 2271.8254 | 0.33665 | 1986.4613 | 1991.1298 | 0.26274 | 1521.3585 | 1628.7348
2K lak

## Slide 13
AMB testování – laky I
Cl4-Per-Xyl (%) | Inkubace | E. faecalis CCM 3956 |  | 
 |  | c (CFU/ml) | log c | R
0 | s osvitem | 5,5.104 | 4,74 | ---
 | ve tmě | 5,5.104 | 4,74 | 
0,1 | s osvitem | 4,5.104 | 4,65 | 0,08
 | ve tmě | 6,2.104 | 4,79 | 0
0,25 | s osvitem | 4,5.104 | 4,65 | 0,09
 | ve tmě | 5,1.104 | 4,71 | 0,03
0,5 | s osvitem | 4,4.104 | 4,65 | 0,09
 | ve tmě | 5,9.104 | 4,77 | 0
0,75 | s osvitem | 3,8.104 | 4,58 | 0,16
 | ve tmě | 5,6.104 | 4,75 | 0
1 | s osvitem | 4,1.104 | 4,62 | 0,12
 | ve tmě | 6,0.104 | 4,78 | 0
=> Nalezena jen nepatrná AMB aktivita

## Slide 14
Aplikace do laků II
Siplak
Měřena produkce 1O2
Degradace salicylanu
sodného
Cl4-Per-Xyl | 
Koncentrace (%) | k (min-1)
0 | 0,0128
0,1 | 0,0217
0,2 | 0,0260
0,5 | 0,0319
0,75 | 0,0432
1 | 0,0587
Chart: Doba ozařování (h)
| 0 | 4 | 8 | 24 | 48 | 72 | 96
1 | 1 | 0.85296 | 4917.7171 | 4922.3856 | 0.70776 | 4013.1886 | 4215.6863 | 0.60086 | 3646.1251 | 3504.902 | 0.46992 | 2793.5341 | 2749.183 | 0.35857 | 2156.8627 | 2159.197 | 0.26789 | 1587.3016 | 1646.8254
0,75 | 1 | 0.84236 | 3857.3763 | 4024.8599 | 0.74844 | 3429.6218 | 3505.4855 | 0.63685 | 3012.3716 | 2986.6947 | 0.55243 | 2553.6881 | 2627.8011 | 0.47359 | 2233.8936 | 2228.6415 | 0.40181 | 2032.563 | 2071.0784
0,5 | 1 | 0.89369 | 6167.1335 | 6178.8049 | 0.82389 | 5328.5481 | 5692.6937 | 0.72876 | 4950.3968 | 5288.8655 | 0.60724 | 3851.5406 | 3499.0663 | 0.51092 | 3429.6218 | 3569.6779 | 0.41907 | 2945.2614 | 2743.9309
0,2 | 1 | 0.93531 | 6950.2801 | 6939.1923 | 0.90541 | 6956.6993 | 6348.6228 | 0.77903 | 6021.2418 | 5692.1102 | 0.65307 | 4521.4753 | 4750.817 | 0.54517 | 4008.5201 | 4013.1886 | 0.48807 | 3518.324 | 3586.6013
0,1 | 1 | 0.94464 | 4724.5565 | 4585.6676 | 0.87749 | 4383.7535 | 4369.1643 | 0.86099 | 4346.9888 | 4492.8805 | 0.69464 | 3319.9113 | 3448.8796 | 0.60958 | 3019.3744 | 3033.9636 | 0.51136 | 2574.113 | 2577.6144
Blank | 1 | 0.97992 | 4103.0579 | 4328.8982 | 0.95264 | 4291.55 | 4223.8562 | 0.90264 | 3762.2549 | 3795.5182 | 0.72851 | 3136.6713 | 3084.7339 | 0.67445 | 2858.8936 | 2841.3866 | 0.6791 | 2923.0859 | 2784.7806

## Slide 15
Cl4-Per-Xyl (%) | Inkubace | Staphylococcus aureus |  | 
 |  | N (CFU/cm2) | log N | R
0 | s osvitem | 1,4.103 | 3,1 | ---
 | ve tmě | 1,6.103 | 3,2 | 
0,1 | s osvitem | 1,2.103 | 3,1 | 0
 | ve tmě | 1,8.103 | 3,3 | 0
0,2 | s osvitem | 1,3.103 | 3,1 | 0
 | ve tmě | 3,2.103 | 3,5 | 0
0,5 | s osvitem | 6,4.101 | 1,8 | 1,3
 | ve tmě | 2,4.102 | 2,4 | 0,8
0,75 | s osvitem | 7,0.101 | 1,8 | 1,3
 | ve tmě | 1,9.102 | 2,3 | 0,9
1,0 | s osvitem | < 1 | - | ≥ 3,1
 | ve tmě | 1,1.102 | 2,0 | 1,2
AMB testování – laky II

## Slide 16
Aplikace do laků III
Siplak
Měřena produkce 1O2
Degradace salicylanu
sodného
Cl4-Per-EtHex | 
Koncentrace (%) | k (min-1)
0 | 0,0128
0,1 | 0,0266
0,2 | 0,0315
0,5 | 0,0440
0,75 | 0,0521
1 | 0,0639
Chart: Doba ozařování (h)
| 0 | 4 | 8 | 24 | 48 | 72 | 96
1 | 1 | 0.68836 | 3557.423 | 4070.9617 | 0.58787 | 3139.5892 | 3331.5826 | 0.37922 | 2138.7722 | 2139.3557 | 0.16294 | 938.9589 | 901.6106 | 0.097662 | 547.3856 | 552.6377 | 0.072108 | 410.2474 | 407.9132
0,75 | 1 | 0.74019 | 2982.0261 | 3141.3399 | 0.64594 | 2755.6022 | 2673.3193 | 0.42699 | 1781.6293 | 1761.2045 | 0.19834 | 828.6648 | 816.9935 | 0.12107 | 490.7796 | 495.4482 | 0.10611 | 444.6779 | 434.7572
0,5 | 1 | 0.84173 | 4097.8058 | 3754.085 | 0.74906 | 3587.7684 | 3428.4547 | 0.47356 | 2173.7862 | 2215.803 | 0.31478 | 1037.5817 | 1065.0093 | 0.1487 | 713.7021 | 671.1018 | 0.11937 | 540.3828 | 538.6321
0,2 | 1 | 0.85739 | 5447.0121 | 5018.0906 | 0.74335 | 4492.8805 | 4403.0112 | 0.58579 | 3517.1569 | 3555.6723 | 0.39546 | 2490.6629 | 2503.5014 | 0.2685 | 1713.9356 | 1455.4155 | 0.22111 | 1249.4164 | 1398.8095
0,1 | 1 | 0.85831 | 6800.3035 | 6749.5331 | 0.8032 | 6149.6265 | 6328.1979 | 0.67635 | 5623.2493 | 5120.7983 | 0.54095 | 4309.057 | 4302.6377 | 0.45028 | 3701.564 | 3487.9785 | 0.43661 | 3394.0243 | 3418.5341
Blank | 1 | 0.97992 | 4103.0579 | 4328.8982 | 0.95264 | 4291.55 | 4223.8562 | 0.90264 | 3762.2549 | 3795.5182 | 0.72851 | 3136.6713 | 3084.7339 | 0.67445 | 2858.8936 | 2841.3866 | 0.6791 | 2923.0859 | 2784.7806

## Slide 17
Cl4-Per-EtHex (%) | Inkubace | Staphylococcus aureus |  | 
 |  | N (CFU/cm2) | log N | R
0 | s osvitem | 1,5.103 | 3,2 | ---
 | ve tmě | 2,7.103 | 3,4 | 
0,1 | s osvitem | < 1 | - | ≥ 3,2
 | ve tmě | 7,1.102 | 2,9 | 0,5
0,2 | s osvitem | < 1 | - | ≥ 3,2
 | ve tmě | 2,7.102 | 2,4 | 1,0
0,5 | s osvitem | < 1 | - | ≥ 3,2
 | ve tmě | 4,1.102 | 2,6 | 0,8
0,75 | s osvitem | < 1 | - | ≥ 3,2
 | ve tmě | 6,5.102 | 2,8 | 0,6
1,0 | s osvitem | < 1 | - | ≥ 3,2
 | ve tmě | 7,8.101 | 1,9 | 1,5
AMB testování – laky III

## Slide 18
Aplikace do plastů - TGA

## Slide 19
Aplikace do polypropylenu I
Koncentrace (%) | k (min-1)
0 | 0,0036
0,1 | 0,0156
0,5 | 0,0285
0,1 %
0,5 %
Zabudováno 0,1 a 0,5 % Cl4-Per-EtHex
Singletní kyslík – DPIBF v MeOH
Degradace salicylanu sodného
Chart: Doba ozařování (h)
| 0 | 24 | 48 | 72 | 144 | 168
PP | 1 | 0.91768 | 5310.4575 | 5759.2204 | 0.90649 | 5370.5649 | 5183.8235 | 0.8756 | 5229.3417 | 5239.2624 | 0.80526 | 4936.3912 | 4843.6041 | 0.74098 | 4690.1261 | 4519.141
PP/0,1% 1182/102 cl4-Per-2EtHex | 1 | 0.69944 | 4872.7824 | 4571.662 | 0.60641 | 3826.4472 | 4400.6769 | 0.55083 | 3612.8618 | 3838.1186 | 0.46312 | 3099.3231 | 3155.929 | 0.42405 | 2889.239 | 2893.324
PP/0,5% 1182/102 Cl4-Per-2EtHex | 1 | 0.65983 | 2961.0177 | 3176.3539 | 0.58557 | 2700.1634 | 2700.747 | 0.51094 | 2304.5051 | 2298.0859 | 0.37619 | 1722.6891 | 1713.352 | 0.3293 | 1497.4323 | 1499.183

## Slide 20
Aplikace do polypropylenu II
Zabudováno 0,1 % kationického perylenu
Singletní kyslík – DPIBF v MeOH
Degradace salicylanu sodného
Chart: Čas (h)
| 0 | 24 | 48 | 120 | 144
PP | 1 | 0.76592 | 3328.6648 | 3796.1018 | 0.67333 | 3143.6741 | 3165.8497 | 0.5335 | 2582.2829 | 2590.4528 | 0.52175 | 2477.2409 | 2530.929
PP +BQPER | 1 | 0.47728 | 1603.6415 | 1618.8142 | 0.35539 | 1425.6536 | 0 | 0.23493 | 821.0784 | 927.8711 | 0.24064 | 810.5742 | 777.8945
PP+DEAPA-PDI | 1 | 0.54322 | 3940.8263 | 3943.1606 | 0.39549 | 2137.0215 | 2183.7068 | 0.2927 | 1347.4556 | 2014.4725 | 0.30034 | 1748.366 | 1605.9757

## Slide 21
 |  | Staphylococcus aureus |  |  | Escherichia coli |  |  | Candida albicans |  | 
 |  | N (CFU/ cm2) | log N | R | N (CFU/ cm2) | log N | R | N (CFU/ cm2) | log N | R
PP | s osvitem | 4,5.104 | 4,7 | --- | 6,0.105 | 5,8 | --- | 5,3.104 | 4,7 | ---
 | ve tmě | 9,3.104 | 4,9 |  | 7,3.105 | 5,9 |  | 6,4.104 | 4,8 | 
PP + BQPER | s osvitem | 1,6.104 | 4,2 | 0,5 | 3,0.105 | 5,5 | 0,3 | 9,2.103 | 4,0 | 0,7
 | ve tmě | 9,4.104 | 4,9 | 0 | 3,1.105 | 5,5 | 0,4 | 7,2.103 | 3,9 | 0,9
PP + DEAPA-PDI | s osvitem | 4,1.103 | 3,6 | 1,1 | 2,7.105 | 5,4 | 0,4 | 9,5.101 | 2,0 | 2,7
 | ve tmě | 1,4.104 | 4,2 | 0,7 | 3,7.105 | 5,7 | 0,2 | 1,5.103 | 3,2 | 1,6
AMB testování - PP
AMB aktivita vůči 3 vybraným mikroorganismům
=> Nalezena jen slabá AMB aktivita

## Slide 22
Aplikace do polyamidu I
PA 6 – Akulon
Zabudovány oba chlorované deriváty
Koncentrační řada – 0,1; 0,5 %
Singletní kyslík – DPIBF v MeOH
Cl4-Per-Xyl |  | Cl4-Per-EtHex | 
Koncentrace (%) | k (min-1) | Koncentrace (%) | k (min-1)
0 | 0,0068 | 0 | 0,0068
0,1 | 0,0106 | 0,1 | 0,0156
0,5 | 0,0122 | 0,5 | 0,0299
0,1 %
0,5 %
Cl4-Per-EtHex

## Slide 23
Aplikace do polyamidu I
Degradace salicylanu sodného
Chart: Doba ozařování (h)
| 0 | 24 | 48 | 72 | 144 | 168
PA | 1 | 1 | 4443.2773 | 4483.5434 | 0.93997 | 4065.1261 | 4053.4547 | 0.88641 | 3814.7759 | 3781.5126 | 0.84965 | 3692.2269 | 3462.3016 | 0.82245 | 3529.4118 | 3486.8114
PA/0,1% 1182/103 Cl4-Per-Xyl | 1 | 0.91264 | 5878.268 | 5705.5322 | 0.84926 | 5045.5182 | 5222.9225 | 0.77831 | 5208.9169 | 5222.9225 | 0.58805 | 4345.8217 | 4045.8683 | 0.57214 | 3983.4267 | 4108.8936
PA/0,5% 1182/103 Cl4-Per-Xyl | 1 | 0.96672 | 5107.9599 | 4942.2269 | 0.77586 | 4014.9393 | 3958.3333 | 0.68549 | 3338.0019 | 3493.2306 | 0.53013 | 2398.4594 | 2387.3716 | 0.49079 | 2305.0887 | 2343.0205
PA/0,5% 1182/102 Cl4-Per-2EtHex | 1 | 0.76234 | 5439.4258 | 6108.1933 | 0.65263 | 4971.4052 | 4691.2932 | 0.59307 | 4297.9692 | 4285.1307 | 0.51904 | 3778.0112 | 3780.3455 | 0.51445 | 3586.6013 | 3609.3604
PA/0,1% 1182/102 Cl4-Per-2EtHex | 1 | 0.83731 | 6559.2904 | 6555.789 | 0.73539 | 6098.2726 | 5339.0523 | 0.65888 | 4844.1877 | 4868.1139 | 0.5573 | 4121.1485 | 4070.3782 | 0.53034 | 4232.0261 | 4167.8338

## Slide 24
Aplikace do polyamidu II
PA 6 – Technyl
Zabudováno 0,5 % Cl4-Per-EtHex
Singletní kyslík – DPIBF v MeOH
Degradace b-indoloctové kys.
Cl4-Per-EtHex | 
Koncentrace (%) | k (min-1)
0 | 0,0035
0,5 | 0,0332

## Slide 25
Aplikace do polyurethanu
PUR pěna – Flex Foam iT III
Zabudováno 0,5 % Cl4-Per-Xyl
Singletní kyslík – DPIBF ve vodě
Degradace salicylanu sodného
Cl4-Per-Xyl | 
Koncentrace (%) | k (min-1)
0 | 0,0127
0,5 | 0,0188
Chart: Doba ozařování (h)
| 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 168
Reference | 1 | 0.91376 | 4059.2904 | 4600.8403 | 0.7729 | 3308.8235 | 3115.6629 | 0.68026 | 2818.0439 | 2876.4006 | 0.55446 | 2231.5593 | 2300.4202 | 0.47419 | 1886.0878 | 1990.5462 | 0.43943 | 1660.831 | 1814.8926
Flex Foam-iT III+0,5% hm. 1182/103 Cl4-Per-Xyl | 1 | 0.8836 | 3357.8431 | 4180.0887 | 0.61963 | 2757.3529 | 2354.6919 | 0.44851 | 1744.281 | 1796.2185 | 0.25077 | 925.5369 | 911.5313 | 0.23695 | 900.4435 | 984.4771 | 0.178 | 636.6713 | 961.718
Bez AMB aktivity

## Slide 26
Závěry
Byl navržen a syntetizován nový typ fotoaktivního perylenového derivátu s vysokou tepelnou stabilitou
Aktivní v oblasti „zeleného“ světla
Derivát je možno zabudovat do laků i plastů
Identifikován vhodný typ polymerní matrice jako nosiče fotoaktivní účinnosti
Naměřeny samočisticí i antimikrobiální vlastnosti
Syntéza podrobena up scalingu do poloprovozního měřítka
Systém je připraven pro komercionalizaci.

## Slide 27
Centrum organické chemie s.r.o.
Rybitví č.p. 296
533 54 Rybitví ČR
www.cocltd.cz
Ing. Lubomír Kubáč, Ph.D.
Telefon: +420 466 822 610
e-mail: lubomir.kubac@cocltd.cz