## Slide 1: Statistická analýza mikročástic pomocí FTIR a Ramanovy mikroskopie
Autor: David Matoušek
Datum: 15.11.2021

## Slide 2
Co už víme???

## Slide 3
Radio
waves
Short waves
Micro
waves
Infrared radiation
VIS radiation
UV
radiation
X-ray radiation
Gamma
radiation
VIS
radiation
Energy
[eV]
Wave number
[cm-1]
Wave length
[m]
KPP 2017 FTIR spektrometrie - teorie

## Slide 4
Benzokaín
Polykarbonát
Kofeín
Mastenec
IR-Spektrum: každá látka má chemický „otisk prstu“
KPP 2017 FTIR spektrometrie - teorie

## Slide 5: KPP 2017 Spektrometr VERTEX FM FIR+MIR spektroskopie v 1 měření
dark ice/white lead
venetian red/ white lead
chrome yellow/CaCO3

## Slide 6
What is analyzed?
Backscattered light having changed its wavelength towards the incident laser light (here: longer wavelength range).
the change in wavelength with respect to the laser line is called Raman shift (unit: cm-1)
the Raman spectrum plots the intensity of the backscattered light as function of the Raman shift:
Intensity
Raman shift (cm-1)
0
stokes
Raman spectrum
elastic scattered light
What happens upon laser excitation?
Emission of elastic scattered light (same wavelength)
Emission of Raman light having changed its wavelength upon excitation/absorption of vibrations.
Emission of fluorescence signals, …
Laser excitation (single wavelength)
19.11.2021
KPP 2017 Raman spektrometrie - teorie

## Slide 7: KPP 2017 BRAVO Ruční Ramanův spektrometr nové genereace

## Slide 8
FTIR/Raman mikroskopie - princip
Optický mikroskop
+
=
+ spektrum =
Chemický obraz
KPP 2017 SENTERRA II Kompaktní Ramanův mikroskop pro pohodlné mapování

## Slide 9: KPP 2017 SENTERRA II Kompaktní Ramanův mikroskop pro pohodlné mapování
IronIII oxide Inclusion

## Slide 10: KPP 2018 LUMOS Pohodlná FTIR analýza nátěrů
10

## Slide 11: KPP 2018 LUMOS Pohodlná FTIR analýza nátěrů
Spectrum of defect and paint has obvious differencies!
Paint: Best hit 81% correlation - Desmophen® A 160 SN (Blue) is Hydroxyl-bearing polyacrylate.
Defect: Best hit 76% correlation: Aliphatic pu/acrylic dispersion | additive!
11
Layer thickness cca 115 μm
Defect cca 123 x 89 μm

## Slide 12: KPP 2019 LUMOS II Revoluce v FTIR mikroskopii
Approach #1
DTGS or MCT detectors
Good results
Mapping
Approach #2
FPA detector
Excellent data
Imaging
Consecutive
At once
1
2
3
4
FPA - Imaging: >900 spectra per second @ 16 cm-1

## Slide 13: KPP 2019 LUMOS II Revoluce v FTIR mikroskopii
13

## Slide 14: KPP 2021 ????
14
Statistická analýza mikročástic
VELIKOST vs. CHEMISMUS
FTIR LUMOS II
Raman SENTERRA II

## Slide 15: Statistická analýza částic FTIR a Ramanovo mapování
Kontrastní hranice
Velikost částice
1) Rozpoznání částic z VIS obrazu:
2) Částice automaticky proměřeny
bod-po-bodu:
3) Automatické vyhledání částic v knihovně:

## Slide 16: FTIR vs. Raman mapování
FTIR mikroskopie
Lepší selektivita
Vhodnější pro organiku
Ramanova mikroskopie
Vyšší prostorové rozlišení (0.5 um)
Vyšší rychlost měření (100 spekter/s)
Vhodnější pro anorganiku

## Slide 17: Mapování vs. imaging
Menší množství částic:
Mapování
Měření částic bod-po-bodu
Detekce částic na filtru na základě VIS obrazu
Velké množství částic:
Imaging
Měření kompletní plochy
Lepší rozlišení

## Slide 18
Statistická analýza částic FTIR imaging

## Slide 19
www.optikinsturments.cz
Děkujeme za pozornost