## Slide 1: Hodnocení velikosti primárních částic titanové běloby
Marek Ostrčil
15 . listopadu 2021
Evaluation the size of primary particles of titanium white

## Slide 2: Připravovaná legislativa EU
E171 – TiO2, potravinářské barvivo, nejčastěji anatas
Příprava legislativy o nutnosti označení TiO2 jako nanomateriálu
> 50 % částic pod 50 mm
Úplný zákaz E171?
Potencionální karcinogen
Nevyloučena genotoxicita
Nepodloženo relevantními vědeckými studiemi
RAC – Výbor pro posuzování rizik
Potencionálním inhalačním karcinogenem jsou všechny práškové materiály.
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ

## Slide 3: Připravovaná legislativa EU
„Všechny látky jsou jedy; není žádný, který není jedem.
Správné dávkování rozlišuje jed a lék.“
Philippus Aureolus Theophrastu Paracelsus švýcarský lékař a alchymista 1493 - 1541
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ

## Slide 4: Použití TiO2 – v potravinách
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ

## Slide 5: Použití TiO2 – v potravinářském a dalších oborech
Kvalitativní požadavky E171 Potraviny – již velmi omezené
Obalové materiály pro potraviny
Kosmetika
Farmacie
Ostatní Nátěrové hmoty
Plasty
Gumárenský průmysl
Stavební průmysl
Papírenský průmysl
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ

## Slide 6: Precheza jako výrobce
Nutnost přizpůsobit se novým požadavkům
Plnění zákonných povinností – označování
Inovace portfolia
Vývoj testovacích metodik pro řízení výroby a výstupní kontrolu produktů
Rychlé a spolehlivé hodnocení střední velikosti primárních částic.
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ

## Slide 7: Proces výroby titanové běloby
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ
Ilmenit
Rozklad
Hydrolýza
Kalcinace
Mletí
Povrchová úprava
Mikronizace
Hydratovaný TiO2 – dehydratace a krystalizace anatasu / rutilu
Primární částice = krystaly
Krystalizace je ovlivněna zejména teplotou a časem.
S velikostí primárních částic jsou úzce spjaté pigmentové vlastnosti.

## Slide 8: Hodnocení primární velikosti částic - SEM
V současné době nejpřesnější a nejspolehlivější metoda je hodnocení snímků ze skenovacího elektronového mikroskopu
ruční zakroužkování jednotlivých částic
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ

## Slide 9: Hodnocení primární velikosti částic - SEM
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ
V současné době nejpřesnější a nejspolehlivější metoda je hodnocení snímků ze skenovacího elektronového mikroskopu
ruční zakroužkování jednotlivých částic
statické vyhodnocení
nutná spolupráce s vědeckými pracovišti
časová náročnost – min. 2 dny

## Slide 10: Alternativy k SEM
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ
Pro řízení výroby a výstupní kontrolu produktů je hodnocení velikosti primárních částic zcela nevyhovující:
časová náročnost
finanční náročnost
technické vybavení
Dostupné alternativní metody?
velikost částic – LD, DLS
krystalové domény
pigmentové vlastnosti – podtón, SFM

## Slide 11: Testování
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ
Vytypováno 16 vzorků anatasu s rozdílnými pigmentovými vlastnostmi.
Hodnocení těchto vzorků pomocí vybraných metodik
Zjištění korelací mezi získanými výsledky a výsledky z hodnocení velikosti primárních částic ze snímků SEM.
Zhodnocení náročnosti alternativního (nepřímého) měření velikosti primárních částic.

## Slide 12: Velikost částic - Laserová difrakce
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ
Chart: Závislost velikosti částic (LD) na střední velikosti primárních částic
| 111 | 126 | 99 | 114 | 107 | 128 | 113 | 103 | 98 | 132 | 122 | 118 | 118 | 109 | 111 | 110
 | 534 | 453 | 429 | 501 | 486 | 519 | 511 | 498 | 509 | 506

## Slide 13: Velikost částic – Dynamický rozptyl světla
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ
Chart: Závislost velikosti částic (DLS) na střední velikosti primárních částic
| 111 | 126 | 99 | 114 | 107 | 128 | 113 | 103 | 98 | 132 | 122 | 118 | 118 | 109 | 111 | 110
 | 294 | 314 | 307 | 314 | 308 | 344 | 342 | 282 | 273 | 312 | 354 | 345 | 337 | 332 | 299 | 334

## Slide 14: Velikost částic – Krystalové domény
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ
Chart: Závislost velikosti krystalových domén (XRD) na střední velikosti primárních částic
| 111 | 126 | 99 | 114 | 107 | 128 | 113 | 103 | 98 | 132 | 122 | 118 | 118 | 109 | 111 | 110
 | 175.4 | 220.5 | 152.4 | 194.8 | 174.7 | 234.2 | 184.2 | 146 | 159.9 | 249.8 | 191.3 | 204.3 | 195.6 | 171.1 | 191.2 | 187.6

## Slide 15: Optické vlastnosti - Podtón
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ
Chart: Závislost podtónu na střední velikosti primárních částic
| 111 | 126 | 99 | 114 | 107 | 128 | 113 | 103 | 98 | 132 | 122 | 118 | 118 | 109 | 111 | 110
 | 9.7 | 7.9 | 10.4 | 8.6 | 8.75 | 5.7 | 7.2 | 12.75 | 12.5 | 3.4 | 6.95 | 7.65 | 6.9 | 9.9 | 9.1 | 8.55

## Slide 16: Optické vlastnosti – SFM2
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ
Chart: Závislost střední velikosti primárních částic na SFM2
| 111 | 126 | 99 | 114 | 107 | 128 | 113 | 103 | 98 | 132 | 122 | 118 | 118 | 109 | 111 | 110
 | 137.71 | 125.16 | 144.33 | 129.04 | 130.85 | 117.98 | 131.94 | 155.3 | 151.89 | 111.39 | 123.47 | 125.88 | 123.96 | 137.01 | 132.97 | 130.02

## Slide 17: Velikost částic – Dynamický rozptyl světla
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ
 | d50LD | d50DLS | d50XRD | Podtón | SFM2
Korelační koeficient R | 0,5424 | 0,5622* | 0,9445 | 0,8994 | 0,9109
Determinační koeficient R2 | 0,2942 | 0,3161* | 0,8920 | 0,8009 | 0,8297
Kritické hodnoty korelačního koeficientu r 0,497 (0,632) 95% interval spolehlivosti

## Slide 18: Časová náročnost jednotlivých měření
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ
Měření střední velikosti primárních částic (SEM) cca 2 dny
Měření velikosti částic DLS a LD cca 30 minut
Měření velikosti krystalových domén cca 10 minut
Měření SFM2 cca 30 minut
Měření podtónu cca 30 minut

## Slide 19: Závěr
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ
Srovnáním několika metodik hodnocení velikosti částic titanové běloby a jejich pigmentových vlastností vyplynulo, že nejlepší korelace mezi střední velikostí primárních částic ze snímků SEM bylo dosaženo při měření velikosti krystalových domén pomocí XRD.
Tato analýza je současně také časově nenáročná a může být s úspěchem využita při mezioperační kontrole pro řízení výrobního procesu i pro výstupní kontrolu vyráběného pigmentu.
Dobrých výsledků bylo dosaženo i v případě hodnocení podtónu nebo SFM2.
Potvrdila se skutečnost, že případný požadavek na zvýšení velikosti primárních částic titanové běloby bude mít dopad i do optických parametrů pigmentu, konkrétně ke zvýšení žlutosti.

## Slide 20
PRECHEZA a. s.
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24
750 02 Přerov
Czech Republic
TEL.: +420 581 252 247
E-mail: marek.ostrcil@precheza.cz
XIV. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA  15. – 16. LISTOPADU 2021  SEČ