## Slide 1
Kombinace Ramanovy spektroskopie a dalších technik
Karel Šec
Nicolet CZ
sec@nicoletcz.cz

## Slide 2: Molekulová spektroskopie, nejčastější dělení
Konference pigmenty a pojiva 2021
Technika | Měřená vlastnost | Typy aplikací
Ultrafialová – viditelná spektroskopie: tzv. UV-VIS | Elektronová molekulární absorpce | Kvantitativní analýza nenasycených anorganických látek a některých barevných anorganických látek
Fluorimetrie | Fotoluminiscence. Absorbovaná radiace emitovaná při vyšších (delších) vlnových délkách | Rutinní kvantitativní organická analýza, často citlivější než UV-VIS. Biochemie / bioimaging
Infračervená spektroskopie: IR, FT-IR | Vibračně-rotační molekulární spektroskopie | Identifikace, kvantifikace a studium organických a anorganických molekul
Ramanova spektroskopie | Vibračně-rotační molekulární spektroskopie | Identifikace, kvantifikace a studium organických a anorganických molekul
Nukleární magnetická resonance | Nukleární absorpce: změna stavu spinu atomových jader magnetickým polem | Identifikace a strukturní analýza převážně organických molekul
Hmotnostní spektroskopie | Ionizace a fragmentace molekul | Identifikace a strukturní analýza převážně organických molekul

## Slide 3: Molekulová spektroskopie
Konference pigmenty a pojiva 2021
 | λ (mikrometry) | Vlnočet (cm-1) | Poznámka
UV – VIS oblast | 0,19 – 0,8 | 53 000 – 12 500 | Elektronová absorpce
Blízká infračervená oblast (near infrared) NIR, FT-NIR | 0,8 – 2,5 | 12 500 – 4 000 | Vyšší harmonické vibrační přechody
Střední infračervená oblast (mid infrared) MIR, FT-IR | 2,5 – 25 | 4 000 – 350 | Normální vibrační přechody
Vzdálená infračervená oblast (far infrared) FIR, FT-FAR | 25 – 1 000 | 350 – 10 | Mřížkové frekvence, anorganika
„Antropocentristické“ dělení: názvosloví dle blízkosti tomu co vidí lidské oko……
Ramanova spektroskopie: cca 8 000 – 2 cm-1, obvykle spíše 3 500 – 50 cm-1
Kompatibilita s IR, FT-IR spektry – komplementární metody

## Slide 4
Konference pigmenty a pojiva 2021
Každá čára Ramanova spektra
je svými vlastnostmi závislá
na počtu a hmotě společně kmitajících atomů molekuly,
na jejich prostorovém uspořádání a na vnitřně molekulovém silovém poli.
Je zřejmé, že Ramanových spekter lze použíti analyticky, zvláště při řešení některých, chemicky těžko dokazovatelných rozdílů konstitučních.
Prof. Dr. Arnošt Okáč
Výklad k základním operacím v chemické analyse
JČMF 1948

## Slide 5
Kurzy 2017
Infrared (FT-IR) versus Raman
Raman | IR
Rozptyl světla vibrující molekulou | Absorpce světla vibrující molekulou
Vibrace je aktivní v Ramanově spektru způsobuje-li změnu polarizovatelnosti | Vibrace je aktivní v IR spektru způsobuje-li změnu dipólového momentu
Mikroskopie s rozlišením pod 0,5 mikrometru | Mikroskopie s rozlišením okolo 15 mikrometrů (difrakční limit!)
Vodu lze použít jako rozpouštědlo | Voda má obrovskou absorpci v IR spektru, problém pro využití jako rozpouštědla
Příprava vzorku většinou žádná, možnost měření přes obaly (sklo, sáčky atd.) | Příprava vzorku může být náročná: tvorba KBr tablet, řezání vzorků, rozpouštědla, extrakce atd.
Signál „kostry“ / vazeb v molekule. -S-S-, -C-S-, -C=C- atd | Koncové skupiny molekuly – intenzivní signál
Indikace kovalentního charakteru molekuly | Indikace iontového charakteru molekuly
Rozsah měření: tzv. FAR-IR (400 – 50 cm-1) není problém (anorganika!) | FAR-IR relativně náročná instrumentace
Může být relativně drahou technikou | Cena je v porovnání s Ramanem nízká

## Slide 6: Kombinace Ramanovy spektroskopie a dalších technik
  FT-IR
  XPS, ARXPS
  Polymer „stretcher“
  Reometrie
  AFM, SPM
  SEM, EDS
Konference pigmenty a pojiva 2021
  Souhrn nejčastěji kombinovaných technik:
CCl4 Stokes/anti-Stokes fotograficky, 435,83 nm excitace (1929), měření několik hodin!

## Slide 7: Raman mikroskopie + FT-IR mikroskopie
  Modrý polymerní film
  FT-IR a Raman jsou komplementární techniky!
Konference pigmenty a pojiva 2021
  Vizuálně několik vrstev, jedna z nich modrá. Složení + použité barvivo?

## Slide 8: Raman mikroskopie + FT-IR mikroskopie
  FT-IR plošný mapping, v řezu 4 jasně odlišitelné vrstvy
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 9: Raman mikroskopie + FT-IR mikroskopie
  Raman plošný mapping: větší rozlišení + anorganika
  Nově objevená vrstva 3 mikrometry šířka
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 10: Raman mikroskopie + FT-IR mikroskopie
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 11: Raman mikroskopie + FT-IR mikroskopie
  Vrstva 4: polyamid s Lazuritem, profil vibrace Lazuritu (červená)
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 12: Raman + XPS / ARXPS
Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS: X-ray photoelectron spectroscopy)
Úhlově závislá fotoelektronová spektroskopie (ARXPS: angle resolved X-ray photoelectron spectroscopy)
Výsledkem je spektrum se specifickými spektrálními čárami – píky. V těchto spektrech je pozice píků jednoznačným specifikem jednotlivých prvků a jejich intenzita (výška, plocha) pak parametrem kvantitativního obsahu daného prvku.
Elemental composition of the surface (top 0 –10 nm usually)
Empirical formula of pure materials
Elements that contaminate a surface
Chemical or electronic state of each element in the surface
Uniformity of elemental composition across the top surface (or line profiling or mapping)
Uniformity of elemental composition (function of ion beam etching
Depth profiling (15 mm depth)
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 13: Raman + XPS
  ARXPS
Polymorfie uhličitanu vápenatého: Kalcit, Aragonit a Vaterit
Raman: rozlišení a kvantita polymorfů
XPS: ID nečistot s velmi nízkou mezí detekce
Kombinace Ramanova spektrometru iXR a ThetaProbe ARXPS
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 14: Raman + XPS
  Ramanova spektra
Polymorfie uhličitanu vápenatého: Kalcit, Aragonit a Vaterit
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 15: Raman + polymer stretching
Konference pigmenty a pojiva 2021
Měření časové závislosti spektrálních změn ve vzorcích polymerů např. během modulace záření a současném namáhání vzorku přináší spoustu nových a užitečných informací o struktuře a chování materiálů.
Kromě transmisních infračervených spekter lze během modulace polymeru měřit souběžně i Ramanova spektra, např. pomocí vláknové optiky.

## Slide 16: Raman + Rheometr
Kombinace Ramanova spektrometru iXR a Reometrie
Reometrie se zabývá obecnými mechanickými vlastnostmi látek, vztahy mezi napětím, deformacemi a rychlostí deformace, a z toho zejména u kapalin vyplývají další hydrodynamické vztahy.
Reologie je obor mechaniky zabývající se deformací a tokem látek vlivem napětí, která na něj působí, velmi často například vztahem mezi teplotou a viskozitou zkoumané kapaliny.
Kromě analýzy polymerů má tato kombinovaná technika Ramanovy spektroskopie a Reometrie obrovské využití i ve farmaceutickém (hojivé masti), kosmetickém (krémy, masti) a potravinářském průmyslu (např. falšování medů atd.).
HAAKE MARS RheoRaman Systém: simultánní in-situ měření
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 17: HAAKE MARS RheoRaman
G’ the storage modulus
G” the loss modulus
  G’ is a measure of a material’s elastic behavior
  G” is viscous behavior
  G” will be higher than G’ for liquids, and the converse is true for solid like materials
Rheological measurements can be used to examine or induce bulk physical material changes:
  Melting
  Crystallization
  Polymerization
  Gelation
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 18: HAAKE MARS RheoRaman: Příklad Polyethylen (HDPE)
Konference pigmenty a pojiva 2021
Porovnání výřezu Ramanových spekter polyetylenu při dvou různých teplotách:
    22 °C (polokrystalický stav)
    170 °C (amorfní stav)
22 °C: ostré, intenzivní pásy korespondující s vibracemi vazeb C-C a CH2
170 °C: roztavený vzorek - široké vibrace.
Pomocí ploch pásů takto naměřených spekter při různých teplotách (zejména vibrace 1416 cm-1) lze velice jednoduše kvantifikovat krystalinitu HDPE (stupeň krystalinity).
Krystalinita = obsahu krystalického HDPE ve struktuře polymeru, závislý nejen na strukturních podmínkách makromolekuly, ale také na podmínkách jeho zpracování (zejména rychlosti chlazení taveniny a typu přísad). Má zásadní vliv na hustotu, pevnost, pružnosti a tvrdost polymerů. Hodnotu krystalinity lze velmi dobře korelovat se všemi získanými reoskopickými vlastnostmi zkoumaných polymerů a zjišťovat např. přesný okamžik přechodu materiálů (cross-over point).

## Slide 19: HAAKE MARS RheoRaman: Příklad Polyethylen (HDPE)
Konference pigmenty a pojiva 2021
we can clearly correlate changes in the complex modulus with structural and conformational changes in the crystallizing HDPE melt.

## Slide 20: HAAKE MARS RheoRaman: Příklad = Kakaové máslo
Kakaové máslo je tuhý nažloutlý rostlinný tuk, který vzniká lisováním rozdrcených pražených kakaových bobů. Získává se lisováním v hydraulických lisech, kdy vytéká z drceniny a je uchováváno v tuhé podobě. Zbylé výlisky se melou na kakaový prášek.
Z kakaového másla se vyrábí čokoládové cukrovinky, používá se v kosmetice a farmacii. Má jemnou čokoládovou chuť a vůni.
Triglycerid (TAG) odvozený od kyseliny stearové, olejové, linolové a palmitové
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 21: HAAKE MARS RheoRaman: Příklad = Kakaové máslo
Čokoláda je unikátní látka, pevná při pokojové teplotě a kapalná při teplotě těla. Kakaový tuk je polymorfní sloučenina a krystalizuje do několika forem s různými fyzikálními vlastnostmi, a to v rozsahu od 17 – 37 °C.
Ta hlavní vlastnost je samozřejmě tání v ústech při cca 32 °C, kdy je nejchutnější a způsobuje „chladivou chuť“.
Kosmetika: Anti-Oxidant, Anti-Inflammatory, Stimulant, Nutritive, Detoxifying, Revivifying, Moisturizing, Anti-Aging, Rejuvenating.

## Slide 22: HAAKE MARS RheoRaman: Příklad = Kakaové máslo
Porovnání Ramanových spekter kakaového másla při 22 °C a 60 °C
Porovnání Ramanových spekter kakaového másla při 22 °C a 60 °C, detail C-H stretching vibrace. 2850 cm-1: symetrický CH2 stretch (kapalná fáze)
2882 cm-1 asymetrický CH2 stretch (pevná fáze)

## Slide 23: HAAKE MARS RheoRaman: Příklad = Kakaové máslo
Porovnání Ramanových spekter kakaového másla při 22 °C a 60 °C, detail oblasti 1000 – 1800 cm-1
C–C stretching 1130 cm-1
(symetrický) a 1063 cm-1
(asymetrický)
K spektrální analýze využity poměry pásů (intenzity):
  2882/2850 on-line monitoring vzniku krystalů
  1130/2850 on-line monitoring fázového přechodu
Reometr / izotermální experiment při 22 °C: vzorek ochlazen z 60 na 22 °C (10 °C /min)
měření G’ (storage modulus - elasticita), G” (loss modulus - viskozita) a jejich poměru
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 24: HAAKE MARS RheoRaman: Příklad = Kakaové máslo
Po ochlazení na 22 °C je relativně dlouhá časová prodleva mezi změnami na Reometru a v Ramanových spektrech která indikuje, že nejprve vzniká amorfní pevná forma (!) a až posléze dochází ke vzniku formy krystalické, stabilní až po cca 110 minutách.
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 25: Ramanova mikroskopie + SPM (STM, AFM, MFM, FMM…)
Scanning Probe Microscopy is a: Surface technique
Allows the study of: Surface topography up to Atomic Resolution
Local physical (magnetic, electrical etc..) and mechanical (adhesion, stiffness) properties of the Surface
Exploiting: The different type of interaction between a sharp tip and the sample
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 26: Ramanova mikroskopie + SPM
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 27: Ramanova mikroskopie + SPM
Raman Microscopy combined with Scanning Probe Microscopy
ADVANTAGES:
Physical – Mechanical – Chemical Properties/Information at the same time on the same sample with a high spatial resolution
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 28: Ramanova mikroskopie + SPM: CO-LOCALIZED ANALYSIS příklad: polymerní blendy
PVAC (2839-2980cm-1)
PS (3000-3140 cm-1)
Height
20 mm
20 mm
20 mm
PS/PVAC
PS - Red
PVAC - Blue
POLYSTYRENE (PS)/
POLYVINYLACETATE (PVAC) BLEND
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 29: Ramanova mikroskopie + SPM: CO-LOCALIZED ANALYSIS příklad: polymerní blendy
POLYSTYRENE (PS)/
LOW-DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) BLEND
PS/LDPE
PS - Red
LDPE - Green
20 mm
20 mm
20 mm
Height
PS (3015 -3117cm-1)
LDPE (2798 -2990cm-1)
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 30: Ramanova mikroskopie + SPM / TERS
ADVANTAGES: Overcome the diffraction limit and do Raman microscopy in the nanometer range (up to 15-20 nm)
Focused laser spot
Enhanced Fluorescence/Raman signal
Nanoantenna
(Metal AFM probe)
~ λ / 2
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 31: Ramanova mikroskopie + SEM, EDS
Scanning Electron Microscopy (SEM)
Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)
SEM/EDS Microscope System
micro-scale and nano-scale features with magnification up to 300,000 x
Detection of chemical elemental composition in/or on the surface
Depth profiling / 3D maps
Raman-SEM Correlative Microscopy
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 32: Ramanova mikroskopie + SEM, EDS

## Slide 33: Ramanova mikroskopie + SEM, EDS. Příklady
Elektronová mikroskopie = obraz / EDS = prvkové složení / Raman = polymorfie + molekulární ID
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 34: Ramanova mikroskopie + SEM, EDS. Příklady
K(AlSi3O8)
SiO2
Ca2(Mg5.0-4.5Fe2+0.0-0.5)Si8O22(OH)2
Na(AlSi3O8)
Kombinace do jednoho obrazu: 3D mapy, řezy etc.
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 35: Ramanova mikroskopie + SEM, EDS. Příklady
Difficulties in transferring 2D graphene electrodes from a copper substrate to the final semiconductor surface
SEM pictures indicates no issues……
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 36: Ramanova mikroskopie + SEM, EDS. Příklady
Graphene (red) as solid lines between the gold (green) contacts.
Graphene is not continuous, indicating a need to improve the sample handling procedure.
Raman spectroscopy can also quantify the number of layers of graphene transferred as well as differentiate between various carbon materials such as graphene and graphite.
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 37: Ramanova mikroskopie + SEM, EDS. Příklady
FOOD PACKAGING
Vrstvy 25 mikrometrů až 175 nm
Dobra měření: 15 – 30 minut
Obrázek vlevo = Raman profile
Obrázek vpravo = SEM/EDS profile
Kurzy 2021

## Slide 38: Kombinace Ramanovy spektroskopie a dalších technik
iXR 2021: procesní Raman

## Slide 39: Kombinace Ramanovy spektroskopie a dalších technik
Nový disperzní Ramanův mikroskop: DXR3
Konference pigmenty a pojiva 2021

## Slide 40
Konference pigmenty a pojiva 2021
Děkuji za pozornost!