## Slide 1
THE CLEAR CITIES PROJECT
PROJEKT APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
Využití optimalizovaných fotokatalytických nanokompozitů pro odstraňování zdraví škodlivých látek ze vzduchu

## Slide 2
THE CLEAR CITIES PROJECT
Fotokatalýza je schopna čistit vzduch od široké škály polutantů.
Ano, ale:
S jakou účinností a praktickou využitelností?
Za jakých podmínek?
Jak se vypořádá se směsmi různých látek?
Problém meziproduktů?
Je fotokatalýza využitelná jako efektivní environmentální technologie?
Jak hodnotit konkrétní produkty z hlediska jejich praktické využitelnosti?

## Slide 3
THE CLEAR CITIES PROJECT
Hlavní cíl projektu:
vypracování kvantitativní metodologie pro stanovení účinnosti fotokatalytické technologie při čištění vzduchu pro odstraňování imisí v exteriéru i pro čištění vzduchu v interiérech budov.

## Slide 4
THE CLEAR CITIES PROJECT
Byla vybudována unikátní měřící aparatura pro přesné měření fotokatalytické účinnosti různých materiálů s využitím různých typů fotokatalytických reaktorů a za různých procesních parametrů pro jednotlivé polutanty a jejich směsi.
Aparatura umožňuje stanovení vlivu následujících procesních parametrů:
Charakter proudění vzduchu (laminární nebo turbulentní)
Vlnové délky světla
Intenzity světla
Složení směsí (koncentrace polutantů, vlhkost)

## Slide 5
THE CLEAR CITIES PROJECT
Byly zkoumáno přes tisíc vzorků fotoaktivních nátěrů s různými druhy fotokatalyzátorů, včetně dopovaných, a jejich směsmi.
Bylo zjištěno, že:
Použité dopanty dokáží selektivně zlepšit účinnost povrchu, ale celkově obvykle dochází ke zhoršení.
Struktura / přístupnost povrchu hrají zásadní roli pro správnou funkci povrchu. Povrchy na bázi FN NANO2 poskytují nejlepší a nejstabilnější výsledky.
Pigmentace fotokatalytických kompozic neovlivňuje zásadně účinnost.

## Slide 6
THE CLEAR CITIES PROJECT
Závislost konstant k a K Langmuir–Hinshelwoodova mechanismu na degradaci NO při různé intensitě UV světla I pro FN NANO®2 a P25.
Morfologie a struktura fotokatalytické vrstvy hraje zásadní roli pro účinnost při odstraňování zplodin ze vzduchu.
Díky vynikající přístupnosti povrchu fotokatalyzátoru FN NANO® 2 kompozit má o mnoho vyšší účinnost a jeho povrch odstraňuje adsorbované zplodiny mnohem rychleji než uznávaný TiO2 fotokatalytický standard Aeroxide P25.
FN NANO® 2 ke své funkci potřebuje o mnoho nižší intenzity světla!

## Slide 7
THE CLEAR CITIES PROJECT
Měření modelových polutantů:
NO
NO2
Acetaldehyd
Ozon
Využity 2 typy reaktorů – ISO reaktor a reaktor ve formě modelového města (laminární i turbulentní proudění - „Citireactor“)
ISO reaktor: fundamentální stanovení vlastností fotokatal. Povrchů a procesních parametrů
Citireactor: stanovení úbytku polutantů na zmenšenině konkrétní, či modelové části města za různých procesních podmínek
Systematický experimentální výzkum odstraňování polutantů ze vzduchu pomocí fotokatalýzy a analýza dat

## Slide 8
THE CLEAR CITIES PROJECT
Měření v laboratorních i reálných podmínkách venkovního prostředí
Doposud byly změřeny kritické modelové směsi:
NO+NO2
Acetaldehyd + NO + NO2
Ozon + Acetaldehyd + NO + NO2
Prachové částice
Venkovní reaktor – aktivní plocha 200x vzorek v ISO reaktoru
ISO reaktor
Reaktor - Model města-gen I.

## Slide 9
THE CLEAR CITIES PROJECT
Odstraňování NOx v reálných podmínkách – dlouhodobé výsledky měření FN-NANO® na betonu (září 2021)
Chart: NOx removal – hourly (average for whole measurement period)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
NOx_removal | 0.046789 | 0.054438 | 0.054624 | 0.069448 | 0.074118 | 0.075691 | -0.024794 | 0.095744 | 0.27451 | 0.35057 | 0.52781 | 0.60033 | 0.57672 | 0.57725 | 0.5651 | 0.51556 | 0.50669 | 0.43197 | 0.19163 | 0.015995 | 0.024796 | 0.03451 | 0.036941 | 0.040097
Chart: NOx compared – hourly (average for whole measurement period)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
NOx_in | 33.2394 | 28.1233 | 26.7266 | 23.7877 | 20.856 | 25.6069 | 46.3832 | 63.241 | 58.393 | 59.6324 | 62.913 | 44.9231 | 45.6701 | 39.6343 | 33.5349 | 36.2519 | 41.0542 | 39.1036 | 50.7785 | 55.6738 | 40.6274 | 33.9366 | 32.8644 | 32.0528
NOx_out | 32.0945 | 26.8126 | 25.5308 | 22.4857 | 19.6231 | 24.2275 | 48.1323 | 58.6836 | 43.9231 | 43.2828 | 32.1423 | 17.4782 | 18.6915 | 16.5069 | 14.4897 | 17.8612 | 20.8081 | 22.796 | 43.0813 | 55.0653 | 39.813 | 32.9651 | 31.8172 | 30.881
Nejvyšší hodnoty kolem poledne: až 60% odstraněných NOx

## Slide 10
THE CLEAR CITIES PROJECT
Odstraňování O3 v reálných podmínkách – výsledky měření FN-NANO® na fasádě (září 2021)
-83%
MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ OZONU
PŘEMĚNA NA KYSLÍK

## Slide 11
THE CLEAR CITIES PROJECT
Výsledky výzkumu jednoznačně prokazují využitelnost fotokatalytické technologie FN NANO® jako efektivní řešení environmentálních problémů s kvalitou znečištěného ovzduší.
Porovnávací testy ukázaly, že výsledky testů v reálném prostředí ukazují pro technologii FN NANO® ještě vyšší účinnosti, než velmi slibné testy v laboratoři provedené podle ISO metod.
Pro praktické využití lze pro technologii FN NANO® garantovat, že účinnost v reálném prostředí bude vyšší než jsou účinnosti stanovené v laboratoři podle ISO metod.
V brzké době na základě našeho výzkumu vypracujeme metodologii pro posuzování environmentálních efektů fotokatalytických ploch prakticky v jakékoli konkrétní zástavbě.

## Slide 12
THE CLEAR CITIES PROJECT
Děkuji za pozornost!
Pavel Šefl
Advanced Materials-JTJ s.r.o.
pavel.sefl@advancedmaterials1.com
Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu (TRIO FV 40209)