## Slide 1: Vývoj sypkých ekologických pojiv pro papírové výrobky - stabilita sypké směsi TRIO FV40379
Ing. Tomáš Solný, Ph.D.
xcsolny@fch.vut.cz

## Slide 2: Osnova
Úvod
Dextrin
Optimalizace
Nová generace lepidla
Sypké směsi a jejich trvanlivost

## Slide 3: Úvod – Sypké směsi
Vyvinutí lepidel nové generace na bázi dextrinu při dosažení vyšší kvality a nižších výrobních nákladů, ideálně dosažení jediné "dokonalé" receptury sypké směsi
Snížení podílu dextrinu v receptuře při vyšší kvalitě finálního výrobku (dextrin = 80% ceny lepidla)
Eliminace vody v konečných produktech – vývoj trvanlivých sypkých směsí
Prodloužení trvanlivosti
Transport (oba směry)

## Slide 4: Dextrin x PVA
Dextriny se vyrábějí zahříváním (pražením) suchého škrobu impregnovaného anorganickými kyselinami (HCl, HNO3, H2SO4). Přitom dochází k hydrolytické degradaci škrobové molekuly, k intramolekulárnímu odštěpování vody glukózových jednotek i k polykondenzačním reakcím.
Teploty pražení se pohybují kolem 125 – 180 °C
  130 °C bílý dextrin,
  155 °C žlutý dextrin,
  165 °C žlutý
  180 °C žlutohnědý dextrin.
Molekulová hmotnost
  Škrob: 1 – 2 mil Da
  Dextrin: obecně 0,01 – 0,8 mil Da

## Slide 5: Materiály - papír
Papír
  100% recyklovaný
  Smáčivost
  Pevnostní třída
  Gramáž

## Slide 6: Materiály –plnivo a aditiva
Aditiva
  Přírodní biopolymery – pryskyřice, klih, speciální škroby, speciální plniva, alkálie, borax
  Redukce dextrinu 4 – 7 %
  Přídavek 2 – 4 %
  Přímá náhrada boraxu
Plnivo
  Optimalizace velikosti částic
  (OMYA -1VA, 2Va, 5Va)
  Dispergace polykarboxyláty

## Slide 7: NOVÁ GENERACE LEPIDLA
Standard
Velkovýroba nejvíce výkonné vysokosušinové lepidlo ze sypkého DX a BX Voda : 38% Plnivo: 35% Dextrin: 22% Borax: 5%
Sušina : 60%
pH: 8 – 9
Lepivost: K750: 65 – 75 s OT: 90- 120
Viskozita: 1000 – 3500 mPas podle použitého dextrinu

## Slide 8: NOVÁ GENERACE LEPIDLA
Nová generace – s použitím sekundárních energetických produktů

## Slide 9: NGL –homogenizace
Postupy při homogenizaci

## Slide 10: NGL – tekutá lepidla
Chart: Vývoj viskozity v čase (dny)
| 0 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
PE sáček | 2050 | 2140 | 2130 | 2000 | 2010 | 1920 | 1900 | 1920 | 1900
Papírový sáček | 2050 | 2030 | 1880 | 1680 | 1340 | 900 | 1040 | 920 | 870
Stabilita
Nejlepší uchování sypkých směsí
  papírový pytel s igelitovou vložkou po 4 měsících dochází k razantnímu snížení viskozity u papírového pytle bez vložky
  následováno je o 3 měsíce později snížením výkonu lepidla igelitového sáčku (simulace s igelitovou vložkou)

## Slide 11: NGL – tekutá lepidla
Stabilita
6 měsíců velkovýroba i malovýroba
Pro zákazníka garance max. 2 měsíce (mikrobiologie)
Nutnost stabilního dextrinu
Pro sypké směsi je stanovena trvanlivost tekutého lepidla na 10 dnů – probíhá opět sledování (není biocid, méně stabilní dextrin)
Chart: Vývoj lepivosti v čase (K750 Meratti)
| 0 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
PE sáček | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | 75
Papírový sáček | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95

## Slide 12: NGL – sypké směsi
Stabilita
Vysoká biodegradabilita namíchaného lepidla
Vynikající odolnost sypké směsi proti rozkladu, i biologická odolnost
Vlhkost musí být na uzdě!

## Slide 13: Děkuji za pozornost!
Ing. Tomáš Solný, Ph.D.